ICS 79.060

B 70

DB21

辽宁省地方标准

DB 21/ XXXXX—2018

浸渍胶膜纸饰面细木工板

Surface decorated blockboard with paper impregnated thermosetting resins

2018 - XX - XX发布

2018 - XX - XX实施

发布

目  次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　分类	1

5　原材料　	2

5.1 板芯	2

5.2 浸渍胶膜纸及基材	2

6　要求	2

6.1 分等	2

6.2 外观质量	2

6.3 规格尺寸及偏差	3

6.4 理化性能	4

6.5 甲醛释放限量	5

7　检验方法	5

7.1 外观质量	5

7.2 规格尺寸及偏差	6

7.3 理化性能	6

8　检验规则	9

8.1 检验分类	9

8.2 抽样方案	10

8.3 规格尺寸检验	10

8.4 理化性能检验	11

8.5 判定	11

9　标识、包装、运输和贮存	11

9.1 标识	11

9.2 包装	11

9.3 运输	11

9.4 贮存	11

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由沈阳市质量技术监督局提出。

本标准由辽宁省工业和信息化委员会归口。

本标准主要起草单位：

本标准参与起草单位：

本标准主要起草人：

本标准由沈阳产品质量监督检验院负责解释。

本标准2018年5月发布。

浸渍胶膜纸饰面细木工板

范围

本标准规定了浸渍胶膜纸饰面细木工板的术语和定义、分类、原材料、要求、检验方法、检验规则以及标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于浸渍胶膜纸饰面细木工板。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 2828.1计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5849 细木工板

GB/T 8626建筑材料可燃性试验方法

GB/T 9846普通胶合板

GB/T 15102 浸渍胶膜纸饰面人造板

GB/T 17657人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18259人造板及其表面装饰术语

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 19367人造板的尺寸测量

GB/T 20284 建筑材料或制品的单体燃烧试验

GB/T 28995 人造板饰面专用纸

GB/T 29899 人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法  小型释放舱法

JC/T 2040 负离子功能建筑室内装饰材料

LY/T 2875 难燃细木工板

术语和定义

GB/T 18259—2009界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

浸渍胶膜纸饰面细木工板surface decorated blockboard with paper impregnated

thermosetting resins

以浸渍氨基树脂的胶膜纸铺装在细木工板基材上，经热压而成的装饰板材。

3.2

功能型浸渍胶膜纸饰面细木工板 functional surface decorated blockboard with paper impregnated thermosetting resins

具有难燃、释放负离子等功能的浸渍胶膜纸饰面细木工板。

分类

4.1  根据饰面分：

——单饰面浸渍胶膜纸饰面细木工板；

——双饰面浸渍胶膜纸饰面细木工板。

  - 根据性能分：

——通用型浸渍胶膜纸饰面细木工板；

——功能型浸渍胶膜纸饰面细木工板。

原材料

5.1 板芯（T/ZZB 0220—2017）

5.1.1 同一张细木工板的芯条应为同一厚度、同一树种或材性相近的树种。板芯厚度占成品板厚的比例不应低于60%。

5.1.2板芯为胶拼板芯；在一张板芯中任意每平方米允许有3个不相邻的长度小于100mm的芯条，其余芯条长度不应小于100mm，宽厚比不大于4.0。

5.1.3 沿板长度方向，相邻两排的芯条两个端接缝的距离不小于50mm。芯条侧面缝隙不超过1mm，芯条端面缝隙不超过3mm。对芯条全部加胶拼宽接长的板芯，相邻两排芯条的两个端接缝的距离和芯条长度不要求。

5.1.4 允许用木条、木块和单板进行加胶修补。

5.1.5 内部拼缝、修补等不允许使用无孔胶纸带。

5.2 浸渍胶膜纸及基材

5.2.1 浸渍胶膜纸的外观质量和理化性能应符合GB/T 28995—2012的要求。

5.2.2 基材的外观质量和理化性能应符合GB/T 5849—2016的要求。

要求

6.1  分等

浸渍胶膜纸饰面细木工板根据外观质量分优等品、一等品和合格品。

6.2  外观质量

双饰面浸渍胶膜纸饰面细木工板外观质量应符合表1要求。单饰面浸渍胶膜纸饰面细木工板外观质量应符合表1中正面要求，其背面不应有影响使用的缺陷。

表1外观质量要求

| 缺陷名称 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 正面 | 背面 | 正面 | 背面 | 正面 | 背面 |
| 干花 | 不允许 | 不允许 | 允许有3处，总面积不超过板面的0.3％ | 总面积不超过板面1％ |
| 湿花 |  |  |  |  |
| 污斑 | 不允许 | 3mm2~20 mm2允许1 处/张 | 每张5mm2~30mm2允许3 处，不允许集中在任意一平方米内 | 每张5mm2~30mm2允许5处，不允许集中在任意一平方米内 |
| 表面划痕 | 不允许 | 每张长度≤ 100mm允许2 处，不允许集中在任意一平方米内；影响到装饰层的不允许 | 每张长度≤ 200 mm允许3 处，不允许集中在任意一平方米内；影响到装饰层的不允许 | 每张长度≤200mm允许5处，不允许集中在任意一平方米内；影响到装饰层的不允许 |
| 表面压痕 | 不允许 | 每张20mm 2~50mm 2允许有2处，不允许集中在任意一平方米内 | 每张20mm 2~50mm 2允许有3处，不允许集中在任意一平方米内 | 每张20mm 2~50 mm 2 允许有5处，不允许集中在任意一平方米内 |
| 透底 | 不允许 | 明显的不允许 |
| 纸板错位 | 不允许 |
| 表面孔隙 | 不允许 | 表面孔隙总面积不超过板面的1％ | 表面孔隙总面积不超过板面的3％ | 表面孔隙总面积不超过板面的5％ |
| 颜色不匹配 | 明显的不允许 |
| 光泽不均 | 明显的不允许 |
| 鼓泡 | 不允许 |
| 鼓包 | 不允许 | 每张3 mm2~20 mm2允许有 2处，不允许集中在任意一平方米内 | 每张3mm2~20mm2允许有 3处，不允许集中在任意一平方米内 | 每张3mm2~20 mm2 允许有5处，不允许集中在任意一平方米内 |
| 分层 | 不允许 |
| 纸张撕裂 | 不允许 | 不允许 | ≤ 100 mm，允许1处/张 | ≤ 100 mm，允许3处/张 |
| 局部缺纸 | 不允许 | ≤ 10 mm2，允许1处/张 |
| 崩边 | 不允许 | ≤ 3mm |
| 表面波纹 | 不允许 | 不明显的允许有3条 | 允许有3条 |
| 表面龟裂 | 不允许 |
| 边角缺损 | 在公称尺寸内不允许 |
| 注1：不明显指正常视力自然光下，距产品0.4 m，肉眼观察不到。 注2：明显指正常视力自然光下，距产品0.4 m，肉眼观察清晰。 |

6.3  规格尺寸及偏差

6.3.1  浸渍胶膜纸饰面细木工板的幅面尺寸宜为(2440mm~2700mm)×（1220mm~2700mm）×（12mm~20mm），其他规格尺寸由供需双方协议约定。

6.3.2  浸渍胶膜纸饰面细木工板的尺寸偏差应符合表2规定。

表2浸渍胶膜纸饰面细木工板的尺寸偏差

| 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 厚度 | mm | ±0.4 |
| 长度 | mm | ±1.5(DB35/T 1277—2012内为±2.0) |
| 宽度 | mm | ±1.5(DB35/T 1277-2—012内为±2.0) |
| 垂直度 | mm/m | ≤ 1.0 |
| 边缘直度 | mm/m | ≤ 1.0 |
| 平整度 | ％ | ≤0.5 |

6.4 理化性能

6.4.1浸渍胶膜纸饰面细木工板理化性能应符合表3规定。

## 表3浸渍胶膜纸饰面细木工板理化性能要求

| 检验项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 含水率 | % | 6.0~14.0 |
| 浸渍剥离性能 | mm | 试件上每个胶层上每一边剥离长度不能超过边长的1 /3（3 mm以下的不计） |
| 横向静曲 强度 | 平均值 | MPa | ≥15.0 |
|  | 最小值 | MPa | ≥12.0 |
| 表面胶合强度 | MPa | ≥0.70 |
| 胶合强度 | MPa | ≥0.80 |
| 表面耐划痕 | — | ≥1.5 N表面无大于90％的连续划痕 |
| 表面耐磨 | 磨耗值 | mg/100 r | ≤ 80 |
|  | 表面 情况 | 图案 | — | 磨100 r后应保留50％以上花纹 |
|  |  | 素色 | — | 磨350 r以后应无露底现象 |
| 表面耐香烟灼烧 | — | 达到4级以上 |
| 表面耐干热 | — | 达到4级以上 |
| 表面耐污染腐蚀 | 图案 | — | 达到5级以上 |
|  | 素色 | — | 达到4级以上 |
| 表面耐冷热循环 | — | 无裂纹、鼓泡、变色、起皱等 |
| 表面耐龟裂 | — | 达到4级以上 |
| 表面耐水蒸气 | — | 达到4级以上 |
| 耐光色牢度（灰色样卡） | — | 达到4级以上 |
| 甲醛释放限量 | E0级 | mg/m3 | ≤0.05 |
|  | E1级 |  | ≤0.124 |
| 挥发性有机化合物 | 苯 | ug/m3 | ≤10 |
|  | 甲苯 |  | ≤20 |
|  | 二甲苯 |  | ≤20 |
|  | 总挥发性有机化合物（TVOC） |  | ≤100 |
| 注1：经供需双方协议，可生产其他耐光色牢度级别的产品；经供需双方协议，可对握螺钉力性能提要求； 注2：如测定胶合强度试件的平均木材破坏率超过80％时，则其胶合强度指标最小值可为0.50 MPa。 |

6.4.2释放负离子功能型浸渍胶膜纸饰面细木工板理化性能除应符合表3的规定外，空气负离子诱生量不低于500个/（s·cm2）。

6.4.3难燃型浸渍胶膜纸饰面细木工板理化性能除应符合表3的规定外，其燃烧性能应符合GB 8624的标准要求。

6.4.4防潮型浸渍胶膜纸饰面细木工板理化性能应符合表3的规定外，且其沸水中浸渍剥离强度应不低于表3的规定。

7 检验方法

7.1 外观质量

按GB/T 15102规定进行。

7.2 规格尺寸及偏差

按GB/T 19367一2009中的规定进行。

7.3 理化性能

7.3.1  试件制作

7.3.1.1 样本及试样应在生产后存放24h以上的产品中抽取。

7.3.2 试件尺寸要求

浸渍胶膜纸饰面细木工板样本按图1所示切割成五块试样，各试样要标记号码。其中1、3、5试样用于制取“编号"试件，2、4试样用于制取“任意"试件。试件的尺寸、数量和编号见表4。从1、3、5试样中制取的编号试件规格按图2规定执行。在规定的取试件处遇到缺陷时，可适当移动试件的制取位置。试件的边、角应平直，无崩边。长度允许偏差为±0.5 mm。

单位为毫米

## 图1试样制取示意图

单位为毫米

100

图2在1、3、5号试样上制取部分物理力学性能试件示意图

## 表4理化性能试件尺寸要求

| 检验项目 | 试件尺寸/mm | 试件数量块 | 试件编号 | 试件所在试样号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含水率 | 100.0 × 100.0 | 3 | ① | 1、3、5 |
| 浸渍剥离 | 75.0 × 75.0 | 6 | ③ | 1、3、5 |
| 横向静曲强度 | （10h+ 75.0）× 50.0 | 6 | ④ | 1、3、5 |
| 表面胶合强度 | 50.0 × 50.0 | 6 | ⑤ | 1、3、5 |
| 表面耐划痕 | 100.0 × 100.0 | 3 | ⑥ | 1、3、5 |
| 表面耐磨 | 100.0 × 100.0 | 1 |  | 任意 |
| 表面耐香烟灼烧 | 100.0 × 100.0 | 1 |  | 任意 |
| 表面耐干热 | 230.0 × 230.0 | 1 |  | 任意 |

续表4

| 检验项目 | 试件尺寸/ mm | 试件数量块 | 试件编号 | 试件所在试样号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面耐污染腐蚀 | 100.0 × 100.0 | 2 |  | 任意 |
| 表面耐冷热循环 | 100.0 × 100.0 | 3 | ⑦ | 1、3、5 |
| 表面耐龟裂 | 250.0 × 250.0 | 1 |  | 任意 |
| 表面耐水蒸气 | 100.0 × 100.0 | 1 |  | 任意 |
| 耐光色牢度 | 随设备而定 | 1 |  | 任意 |
| 甲醛释放限量 | 按GB 18580相关规定进行 |
| 挥发性有机化合物 | 按GB/T 29899—2013相关规定的方法进行。 |

7.3.3  含水率测定

按GB/T 17657—2013中4.3规定的方法进行。

7.3.4  浸渍剥离测定

按GB/T 17657—2013中4.19规定的方法进行，试件处理条件按照GB/T 17657—2013中4.19.4.1中b）的规定进行处理；对于防潮型浸渍胶膜纸饰面细木工板，试件处理条件按照GB/T 17657—2013中4.19.4.1中a）的规定进行处理。

7.3.5  横向静曲强度测定

按GB/T 17657—2013中4.7规定的方法进行。

7.3.6  表面胶合强度测定

按GB/T 17657—2013中4.15规定的方法进行。

7.3.7  表面耐划痕性测定

按GB/T 17657—2013中4.39规定的方法进行，载荷为1.5 N。

7.3.8  表面耐磨性测定

按GB/T 17657—2013中4.44规定的方法进行，花纹图案磨100 r，素色磨350

7.3.9表面耐香烟灼烧性测定

按GB/T 17657—2013中4.45规定的方法进行。

7.3.10表面耐干热性测定

按GB/T 17657—2013中4.46规定的方法进行。

7.3.11表面耐污染腐蚀性测定

按GB/T 17657—2013中4.41规定的方法进行。

7.3.12表面耐冷热循环性测定

按GB/T 17657—2013中4.37规定的方法进行。

7.3.13表面耐龟裂性测定

按GB/T 17657—2013中4.36规定的方法进行。

7.3.14表面耐水蒸气性能测定

按GB/T 17657—2013中4.35规定的方法进行。

7.3.15耐光色牢度测定

按GB/T 17657—2013中4.30规定的方法进行，蓝色羊毛布为6级。

7.3.16甲醛释放限量测定

按GB 18580相关规定的方法进行。

7.3.17 挥发性有机化合物测定

按GB/T 29899—2013相关规定的方法进行。

7.3.18 空气负离子诱生量测定

按JC/T 2040—2010附录A进行。

7.3.19 燃烧性能测定

按GB/T 20284—2006和GB/T 8626—2007的规定进行。

检验规则

8.1 检验分类

检验分出厂检验和型式检验。

8.1.1 出厂检验

出厂检验应包括：

- 外观质量检验；

- 规格尺寸检验；

- 理化性能检验中的表面耐磨、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气和甲醛释放量。

8.1.2 型式检验

型式检验应包括外观质量检验、规格尺寸检验和理化性能检验中的全部项目。

8.1.3 正常生产时，每年不少于两次，有下列情况之一时，应进行型式检验：

a） 当原辅材料及生产工艺发生较大变动时；

b） 停产三个月以上，恢复生产时；

c） 新产品投产或转产时；

d） 质量监督机构提出型式检验要求时。

8.2 抽样方案

8.2.1 外观质量检验抽样

外观质量检验抽样按GB/T 2828.1—2012中的两次正常抽样方案，检验水平为Il，接收质量限AQL=4.0，见表5。按6.1规定对样本n1进行检验。不合格数d1≤AC1时接收，d1≤Re1时拒收，若 Ac1 < d1< Re1，检验样本n2前后两个样本中不合格品数d1+d2≤ Ac2时接收，d1 +d2≥Re2时拒收。

表5外观质量抽样方案                               单位为张

| 批量范围 | 样本大小 | 第一判定数 | 第二判定数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n1=n2 | Σn | 接收Ac1 | 拒收Re1 | 接收Ac2 | 拒收Re2 |
| ≤150 | 13 | 26 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 151~280 | 20 | 40 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 281～500 | 32 | 64 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 501~1200 | 50 | 100 | 3 | 6 | 9 | 10 |
| 1200~32100 | 32 | 32 | 2 | 5 |  |  |

8.3 规格尺寸检验

规格尺寸检验抽样按GB/T 2828.1—2012中的二次抽样方案，检验水平为I，接收质量限AQL= 6.5见表6。按6.2对样品n1进行检验。不合格品数d1≤Ac1时接收，d1≥Re1时拒收，若Ac1<d1< Re1，检验样本n2前后两个样本中不合格品数d1 +d2 < Ac2时接收，d1+ d2≥Re2时拒收。

表6规格尺寸抽样方案                        单位为张

| 批量范围 | 样本大小 | 第一判定数 | 第二判定数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n1=n2 | ∑n | 接收ACI | 拒收Rel | 接收AC2 | 拒收Re2 |
| < 150 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 151～280 | 8 | 16 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 281～500 | 13 | 26 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 501～1200 | 20 | 40 | 2 | 5 | 6 | 7 |

8.4 理化性能检验

理化性能检验按表7采用复检抽样方案。第一次抽取n1张板，如检验结果中某项指标不合格，则第

二次抽取n2张板重新检验不合格项目，第二次样本n2的性能（n1中不合格项目）应全部符合标准要求，否则该批产品判为不合格。

表7 理化性能抽样方案                      单位为张

| 批量范围 | 初检抽样数n1 | 复检抽样数n2 |
| --- | --- | --- |
| ≤1200 | 1 | 2 |
| 1201~3200 | 2 | 4 |
| 3201～10000 | 3 | 6 |
| > 10000 | 4 | 8 |

8.5 判定

8.5.1 单项判定

胶合强度按GB/ T 9846—2015中5.3.2.2、5.3.2.3、5.3.2.4的规定进行判定；浸渍剥离中6个试中

5个试件合格，判定为合格。

8.5.2 综合判定

产品的外观质量、规格尺寸、理化性能均应符合相应等级要求，否则应降等或判为不合格品。

标识、包装、运输和贮存

9.1 标识

产品应标明产品名称、商标、尺寸规格、等级、甲醛释放限量等级、生产日期等标识。

9.2 包装

产品包装应按不同类型、规格、等级分别包装。每个包装应注明生产厂名、厂址、品名、执行标准、商标、规格、等级、甲醛释放限量等级、张数、防潮、防晒以及盖有合格章的标签。

9.3 运输

产品的运输方式由供需双方商定。在运输时应避免划伤表面和磕碰，且防雨、防潮、防晒和防火。

9.4 贮存

产品的存放基础应平整，码放应整齐，板面不得与地面接触，并按不同类别、规格、等级堆放，每垛应有相应的标记。贮存地点应防雨、防潮、防晒且远离火源。

_________________________________

# Text boxes

700

700

700